TECHNICAL DATA SHEET

PA66 G35NC010

PA 66-35% 玻纤

PA66-35%GLASS FIBRE

PROPRIETA’

NORME

UNITA’

VALORI TIPICI

Properties

Standard

Unit

Typical Values

FISICHE & TERMICHE / PHYSICAL & THERMAL

DENSITA’

Density

PUNTO DI FUSIONE

Melting Point

RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio)

Mold Shrinkage (average)

ISO 1183

DSC

-

g/cm³

°C

1.39

260

%

0.4 - 0.6

ASSORBIMENTO UMIDITÀ (immersione in acqua)

Moisture Absorption (water immersion)

INDICE DI FLUIDITA’

Melt Flow Index

TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B

ISO 62

%

0.8

23

o

C - 24h

9,8 N

ISO 1133

ISO 306

g/10min

°C

-

255

Vicat Softening Temperature B

TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO

Heat Deflection Temperature

TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO

Heat Deflection Temperature

RESISTENZA AL CALORE / Test della biglia

Heat Resistance / Ball test

TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico)

ISO 75-2

ISO 75-2

IEC 60695-10-2

-

°C

°C

°C

°C

255

240

> 165

-

0,45 MPa

1,81 MPa

Continuous Use Temperature (without load)

MECCANICHE / MECHANICAL

Provino condizionato / Conditioned specimen: 40h - 23°C - 50% U.R.

CARICO DI TRAZIONE a snervamento

Tensile Strength at Yield

CARICO DI TRAZIONE a rottura

Tensile Strength at Break

MODULO ELASTICO a trazione

Tensile Modulus

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 180/A

ISO 180/U

MPa

MPa

MPa

%

175

175

11500

-

ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a snervamento

Tensile Strain at Yield

ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a rottura

Tensile Strain at Break

IZOD - RESISTENZA ALL’URTO con intaglio

Izod - Notched Impact Strength

IZOD - RESISTENZA ALL’URTO senza intaglio

Izod - Unnotched Impact Strength

%

2.0

-

KJ/ m²

KJ/m²

> 70

ELETTRICHE & AUTOESTINGUENZA / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY

RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI)

IEC 60112

V

-

> 600

HB

-

Comparative Tracking Index (CTI)

GRADO DI INFIAMMABILITA’

Flammability

UL 94

3,2 /1,6 / 0,8 mm

GWFI - 2 mm

GWIT - 2 mm

FILO INCANDESCENTE (GWT)

Glow Wire Flammability Index

FILO INCANDESCENTE (GWT)

Glow Wire Ingnition Temperature

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-13

°C

°C

-

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO (consigliate) / Molding conditions (suggested)

Temperatura di essiccazione

Drying Temperature

Temperatura di stampaggio

Temperatura stampo

≥ 3 h / 90 - 100

o

C Molding temperature

270 - 290

o

C Mold temperature

o

80 - 90  C